附件6

拟通报的2014年度铸造用生铁企业资源能源消耗情况

| 序号 | 企业名称 | 铸造铁产量 （吨） | 高炉焦比 （千克/吨） | 工序能耗 （千克标煤/吨） | 吨铁耗新水 （吨） | 高炉渣综合利用率（%） | 高炉煤气利用率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东川冶金工业总公司钢铁厂 | 42360 | 508 | 518 | 1.2 | 100 | 96 |  |
| 2 | 昆明三恒机械制造有限公司 | 60000 | 466.67 | 513 | 1.6 | 100 | 100 |  |
| 3 | 宜良金和铸造材料有限公司 | 120000 | 500 | 516 | 2 | 100 | 95 |  |
| 4 | 云南宏东镍业有限公司 | 40228 | 497 | 517 | 1.5 | 100 | 100 |  |
| 5 | 曲靖市鹏程有限责任公司会泽冶炼分公司 | 60000 | 508.5 | 517 | 1.9 | 100 | 95 |  |
| 6 | 沾益县祥发工贸有限公司 | 134520 | 480.67 | 495 | 2.2 | 100 | 99 |  |
| 7 | 曲靖丰源铸造炉料有限公司 | 41539 | 507 | 509 | 1.5 | 100 | 100 |  |
| 8 | 玉溪敦煌铸造原料有限责任公司 | 81209 | 462 | 510 | 2.53 | 100 | 100 |  |
| 9 | 玉溪洛河永旭钢铁有限责任公司 | 16000 | 472.5 | 511 | 2 | 100 | 96 |  |
| 10 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 265300 | 502.54 | 518 | 1 | 99 | 100 |  |
| 11 | 玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司 | 30325 | 453 | 511 | 1.6 | 100 | 96 |  |
| 序号 | 企业名称 | 铸造铁产量 （吨） | 高炉焦比 （千克/吨） | 工序能耗 （千克标煤/吨） | 吨铁耗新水 （吨） | 高炉渣综合利用率（%） | 高炉煤气 利用率（%） | 备注 |
| 12 | 峨山县万得利自然资源开发有限公司（钢铁厂） | 停产 |  |  |  |  |  | 搬迁改造 |
| 13 | 祥云县鹰山冶炼有限责任公司 | 15330 | 506 | 515 | 1.6 | 100 | 98 |  |
| 14 | 云龙县耐磨连铸有限公司 | 14138 | 509 | 518 | 1.6 | 100 | 97 |  |
| 全省合计（平均） |  | 920949 | 491.7 | 512.4 | 1.65 | 99.9 | 96.8 |  |
| 限额值 |  |  | 510 | 520 | 2.6 | 98 | 95 |  |