附件8

拟通报的2014年度钢铁企业资源能源消耗情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品产量 （万吨） |  | 烧结工序能耗 （千克标煤/吨） | 高炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 转炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 电炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 吨钢新水耗量 （吨/吨） | 固体废弃物综合利用率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生铁 | 粗钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 770 | 765 | 54 | 427 | -15 | - | 2.5 | 100 |  |
| 2 | 云南曲靖钢铁集团有限公司 | 145 | 261 | 54 | 443 | -5 | 91 | 2.2 | 99 |  |
| 3 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 135 | 153 | 53 | 422 | -6 | 91 | 2 | 100 |  |
| 4 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 214 | 213 | 52 | 430 | -5 | - | 1.6 | 100 |  |
| 5 | 云南永钢钢铁集团有限公司 | 60 | 60 | 55 | 441 | -7 | 90 | 3.2 | 98 |  |
| 6 | 云南德胜钢铁有限公司 | 132 | 138 | 53 | 429 | -11 | - | 1.6 | 100 |  |

| 序号 | 企业名称 | 主要产品产量 （万吨） |  | 烧结工序能耗 （千克标煤/吨） | 高炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 转炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 电炉工序能耗 （千克标煤/吨） | 吨钢新水耗量 （吨/吨） | 固体废弃物综合利用率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生铁 | 粗钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大理大钢钢铁有限公司 | - | 1.2 | - | - | - | 88 | 3 | 100 |  |
| 8 | 通海纳古连铸工贸有限公司 | 9 | 8 | 54 | 444 | -2 | - | 1 | 100 |  |
| 全省合计（平均） |  | 1465 | 1599.2 | 54.2 | 429.4 | -10.4 | 90.3 | 2.2 | 99.8 |  |
| 限额标准 |  |  |  | 56 | 446 | ≦0 | 92 | 4.1 | 94 |  |